КОРПУС  ·  Корпус · Покрытия · Алюминий

# Пескоструйная очистка алюминия: тонкости и ошибки

Пескоструйная обработка алюминиевого корпуса принципиально отличается от работы со сталью. Неправильный выбор абразива или режима давления приводит к деформации листа и созданию поверхности, непригодной для адгезии покрытия.

## 1. Почему алюминий требует особого подхода

Алюминий — мягкий металл (HB 30–100 против HB 120–200 у стали). При пескоструйной обработке:

- Твёрдый абразив (кварцевый песок, стальная дробь) вминается в поверхность, а не скалывает оксидный слой.

- Частицы абразива остаются в поверхности и служат очагами контактной коррозии (гальваническая пара алюминий–сталь).

- Избыточное давление деформирует тонкий лист, особенно в зоне сварных швов.

Главное правило: для алюминия — только нежёсткий, незагрязнённый, незастрявший абразив.

## 2. Выбор абразива

| Абразив | Рекомендация для Al | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стекляные шарики (glass beads) | ✓ Хорошо | Мягкий пластичный профиль, не застревает, не даёт контактной коррозии |
| Алюминиевый оксид (Al₂O₃) | ✓ Хорошо | Угловатый профиль, хорошая адгезия, инертен к Al |
| Пластиковая крошка (plastic media) | ✓ Хорошо для тонкого металла | Минимальное механическое воздействие, деликатная очистка |
| Корунд (электрокорунд) | ✓ С осторожностью | Только фракция 80–120 меш, давление < 3 бар |
| Кварцевый песок | ✗ Запрещён | Застревает в поверхности, силикоз оператора, плохая адгезия |
| Стальная дробь/купершлак | ✗ Запрещён | Железное загрязнение → гальваническая коррозия |

## 3. Степени очистки по ISO 8501-1

| Степень | Описание | Применение на Al |
| --- | --- | --- |
| Sa 1 | Лёгкая очистка: удалены рыхлые загрязнения | Только под временную защиту |
| Sa 2 | Тщательная очистка: нет видимых масел, грязи, ржавчины | Под покрытия 1-го класса |
| Sa 2½ | Очень тщательная: серебристо-серый цвет, допустимы лёгкие тени | Стандарт для судостроительных систем покрытий |
| Sa 3 | Идеальная очистка: металлический блеск, без каких-либо загрязнений | Эпоксидные грунты высокого класса, морские покрытия класса A |

Для большинства судовых систем покрытий на алюминии требуется Sa 2½.

## 4. Режимы давления

| Толщина листа (мм) | Рекомендуемое давление (бар) | Дистанция сопла (мм) |
| --- | --- | --- |
| < 3 мм | 1,5–2,0 | 200–300 |
| 3–6 мм | 2,0–3,0 | 150–250 |
| 6–10 мм | 2,5–4,0 | 150–200 |
| > 10 мм | 3,0–5,0 | 100–150 |

Угол наклона сопла к поверхности: 45–60° — это обеспечивает скалывающее, а не вдавливающее воздействие абразива.

## 5. Контроль профиля поверхности

Профиль поверхности (шероховатость) измеряется профилометром или компаратором поверхности по ISO 8503. Для алюминия оптимально:

- Rz (средняя высота профиля): 40–70 мкм — обеспечивает достаточный механический зацеп для грунта.

- Не допускается Rz > 100 мкм — абразивные пики будут торчать над слоем грунта и служить очагами коррозии.

- Слишком гладкая поверхность (Rz < 25 мкм) — адгезия покрытия снижается, особенно у эпоксидов.

## 6. Подготовка к грунтованию

Время: грунтование должно начаться не позже чем через 4 часа после пескоструйной обработки. Алюминий окисляется быстрее стали — свежеочищенная поверхность теряет адгезионные свойства.

- Продуйте поверхность чистым сухим воздухом для удаления пыли.

- Обезжирьте изопропиловым спиртом или специализированным обезжиривателем (не ацетоном — оставляет плёнку).

- Не прикасайтесь к очищенной поверхности голыми руками — отпечатки разрушают адгезию.

- Для алюминия рекомендуется эпоксидный или wash-primer (кислотный грунт) — они обеспечивают химическое сцепление с оксидным слоем.

## 7. Типичные ошибки

| Ошибка | Последствие |
| --- | --- |
| Использование кварцевого песка | Загрязнение SiO₂, плохая адгезия, профзаболевание оператора |
| Стальная дробь на алюминий | Гальваническая коррозия через 1–2 сезона |
| Давление > 5 бар на лист < 4 мм | Деформация листа, "гофр" |
| Грунтование через 24+ часа | Алюминий окислился, адгезия потеряна — нужна повторная очистка |
| Одна фракция абразива на весь корпус | Разный профиль на разных участках — неравномерная адгезия |

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77