МЕХАНИКА  ·  Диагностика · Двигатели

# Анализ масла двигателя: что говорят результаты

Лабораторный анализ масла — самый информативный способ узнать о состоянии двигателя без его разборки. По 20 параметрам можно предсказать необходимость ремонта за 200–500 моточасов до отказа.

## 1. Зачем анализировать масло

Масло в работающем двигателе переносит продукты износа деталей — каждый узел "подписывается" своими металлами. Одновременно масло стареет: накапливает кислоты, воду, несгоревшее топливо и сажу. Анализ позволяет:

- Обнаружить начало износа конкретного узла (подшипники — свинец, поршни — алюминий, кольца/гильзы — железо, распредвал — хром).

- Выявить попадание воды или топлива в масло до появления симптомов.

- Оптимизировать интервал замены масла для конкретного режима эксплуатации.

- Отслеживать динамику: сравнение с предыдущими пробами — главный инструмент.

## 2. Экспресс-тест на борту vs лабораторный анализ

| Параметр | Экспресс-тест | Лаборатория |
| --- | --- | --- |
| Вязкость | Визуально / сравнительный тест | Точное значение кинематической вязкости |
| Вода | Треск на горячей пластине | Метод Карла Фишера, точность 0,01% |
| Металлы износа | — | Эмиссионная спектроскопия (ICP) |
| Нерастворимые отложения | Визуально (цвет, пятно) | Гравиметрический метод |
| Кислотное число (TAN) | — | Потенциометрическое титрование |
| Щелочное число (TBN) | — | То же, остаточный ресурс присадок |

## 3. Ключевые параметры и их расшифровка

### Металлы износа (ppm)

| Металл | Источник в двигателе | Тревожный порог |
| --- | --- | --- |
| Железо (Fe) | Гильзы, кольца, шестерни | > 60 ppm или рост > 20 ppm за пробу |
| Свинец (Pb) | Вкладыши коленвала и шатуна | > 30 ppm — критично |
| Алюминий (Al) | Поршни, крышки, помпа | > 25 ppm |
| Хром (Cr) | Кольца, поверхности гильз | > 10 ppm |
| Медь (Cu) | Подшипники, бронзовые втулки, теплообменник | > 40 ppm |
| Натрий (Na) | Не от металлов — указывает на антифриз в масле | > 20 ppm — тревога |
| Кремний (Si) | Абразивная пыль (попадает через воздушный фильтр) | > 15 ppm |

### Вязкость

- Вязкость ниже нормы: разжижение топливом (течь форсунок, неполное сгорание) — немедленно искать причину.

- Вязкость выше нормы: окисление, загрязнение продуктами горения — масло переработало свой ресурс.

### TBN (щелочное число)

TBN показывает остаточную способность масла нейтрализовывать кислоты. Свежее масло — 8–14 мг KOH/г. Когда TBN падает ниже 2 мг KOH/г, масло нейтрализовало все резервы — замена обязательна независимо от пробега.

## 4. Когда нужен капремонт, а когда достаточно заменить кольца

| Картина анализа | Вывод |
| --- | --- |
| Рост Fe + Al, снижение компрессии, нет металлов вкладышей | Износ колец и гильз → хонингование + кольца |
| Рост Pb + Cu, нормальные Fe/Al | Износ подшипников → замена вкладышей |
| Рост всех металлов + вода (Na) | Трещина ГБЦ или прокладки → ремонт ГБЦ |
| Высокий Si без роста Fe | Загрязнение воздушного фильтра → замена фильтра, осмотр гильз |
| Рост всех металлов + снижение TBN | Масло переработало ресурс → замена масла + повторный анализ |
| Стабильно высокий Pb длительно | Капремонт неизбежен, планируйте через 200–300 м/ч |

## 5. Периодичность и как брать пробу

- Пробу берут при горячем масле, перед заменой — так в ней максимум информации о работе.

- Стандартный объём: 100 мл в чистый флакон лаборатории.

- Не берите пробу сразу после доливки масла — результаты будут искажены.

- Оптимально: каждые 200 м/ч или раз в сезон.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77