КОРПУС  ·  Корпусные работы · НК

# УЗК-обмер обшивки: как интерпретировать результаты

Ультразвуковой контроль толщины — стандартный метод оценки технического состояния металлического корпуса судна. Он позволяет измерить толщину листа без его демонтажа и обнаружить коррозионный износ на ранних стадиях.

## 1. Принцип метода

Ультразвуковой толщиномер (например, Cygnus, Elcometer, DMS Go+) посылает ультразвуковой импульс в металл. Зная скорость звука в стали (~5920 м/с) и время пробега, прибор вычисляет толщину листа. Метод работает при одностороннем доступе — не нужно срывать покрытие с обеих сторон.

## 2. Критическая толщина и стандарты

Критическая толщина — минимальная толщина листа, при которой конструкция ещё обеспечивает расчётную прочность. Определяется по проектной документации или классификационным правилам (РМРС, GL, DNV).

| Зона корпуса | Типовая критическая толщина (стальное судно) |
| --- | --- |
| Наружная обшивка днища | tmin = tпроект × 0,80 |
| Бортовая обшивка | tmin = tпроект × 0,80 |
| Флоры и шпангоуты | tmin = tпроект × 0,75 |
| Настил палубы | tmin = tпроект × 0,85 |
| Переборки | tmin = tпроект × 0,75 |

Пример: если проектная толщина обшивки 6 мм, то критическая — 4,8 мм. Лист, показывающий 4,5 мм, подлежит замене.

## 3. Карта замеров

Карта замеров — документ, в котором фиксируются точки измерения, привязанные к шпациям и плоскостям. Стандартная сетка для освидетельствования: каждый шпангоут + промежуточные точки при неравномерном износе.

### Как строить карту

- Разметьте поверхность сеткой с шагом 500×500 мм для плоских участков, 200×200 мм для зон с заметным коррозионным поражением.

- Занесите каждое измерение в таблицу с координатами (шпация, высота от киля, борт).

- Выделите точки с толщиной < критической.

- Постройте цветовую карту: зелёный — норма, жёлтый — предупреждение (> 90% крит.), красный — замена.

## 4. Что означают расслоения в показаниях

Расслоение (delamination или laminar corrosion) — отслоение слоёв металла изнутри листа. Толщиномер при этом может показывать номинальную толщину, но лист фактически разрушен.

- Признак расслоения: прибор не может устойчиво захватить донный эхо-сигнал, показания нестабильны или "прыгают".

- На C-scan режиме видна характерная "мозаика" — участки разной плотности.

- При сомнении — ручная перкуссия (простукивание молотком): расслоенный металл звучит глухо, цельный — звонко.

Внимание: расслоение не устраняется обычной заваркой. Лист подлежит замене целиком.

## 5. Когда требуется замена листа

| Состояние | Решение |
| --- | --- |
| Толщина > 90% от критической | Наблюдение, повторный замер через сезон |
| Толщина 80–90% от критической | Плановая замена в ближайший межсезонный ремонт |
| Толщина < 80% от критической | Обязательная замена до ввода в эксплуатацию |
| Расслоение любой площади | Замена листа независимо от остаточной толщины |
| Сквозная коррозия или перфорация | Аварийный ремонт, судно не эксплуатировать |

## 6. Зоны повышенного внимания

- Ватерлиния — зона переменного смачивания, максимальная интенсивность коррозии.

- Район киля — застой воды, биообрастание.

- Вырезы под сквозные кингстоны и дейдвуд — концентрация напряжений.

- Сварные швы и зоны термического влияния — локальное ускорение коррозии.

- Труднодоступные полости шпангоутов с застоем воды.

remont-katerov.ru  ·  Профессиональный судоремонт  ·  +7 (921) 772-71-77